1 - Zařízení na měření a záznam teploty během lisovacího cyklu

Použití přístroje:

Bezdrátové měření a záznam teploty během lisování deskových materiálů na bázi dřeva.

Obecné požadavky:

Zařízení musí umožňovat měřit a zaznamenávat teplotu ve středu desky během celého lisovacího cyklu bezdrátově.

Požadavky na technické provedení:

- zařízení musí umožňovat měření v desce minimální tloušťky 12 mm

- rozsah měřené teploty min. do 120 °C

- bezdrátový přenos hodnot teploty do software přístroje

- softwarové nastavení frekvence měření

- software pro zpracování výsledků měření

- software musí umožňovat export a archivaci dat

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení