4- Přístrojové vybavení pro nedestruktivní hodnocení vlastností dřeva

4.1 - Přenosné zařízení pro měření rychlosti šíření ultrazvuku ve dřevě

Použití přístroje:

Nedestruktivní přenosné zařízení pro stanovení defektů ve dřevě (trhliny, hniloba, požerky od hmyzu) na bázi stanovení rychlosti šíření ultrazvuku přes testovaný materiál.

Obecné požadavky:

Technická specifikace přístroje musí splňovat minimálně následující předepsané požadavky:

- Zdroj ultrazvukových vln vhodné frekvence pro měření vlastností dřeva

- Měřící sondy a zařízení pro měření rychlosti šíření ultrazvuku – přenosné (do 3 kg)

- Zobrazovací jednotku pro naměřené údaje

Požadavky na technické provedení:

Přenosný přístroj pro měření rychlosti šíření ultrazvuku ve dřevě:

- Možnost měření při teplotách minimálně od 0 – 30°C

- Frekvence ultrazvukového vlnění vhodná pro nedestruktivní měření šíření jeho rychlosti ve dřevě

- Napájení pomocí dobíjecích baterií

- Možnost měření rychlosti šíření ultrazvuku na dřevěných prvcích v tangenciálním a radiálním směru minimálně na vzdálenost 30 cm.

- Zobrazení naměřených hodnot buď v m/s nebo času přechodu ultrazvuku materiálem (v s, ms, µs…) na displeji přístroje

Příslušenství:

- kruhové sondy pro měření rychlosti šíření ultrazvuku

- vodící kabely pro vysílání a příjem

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

4.2 - Přístroj pro měření odporu vrtání do dřeva

Použití přístroje:

Přenosné zařízení pro měření a stanovení defektů ve dřevě (trhlin, hniloby, požerky od hmyzu) na základě měření a zobrazení odporu dřeva vůči vnikání tenkého vrtáku.

Obecné požadavky:

Technická specifikace přístroje musí splňovat minimálně následující předepsané požadavky:

- Měření odporu vůči vrtání ve dřevě

- Grafické zobrazení měření

- Přenosnost zařízení

Požadavky na technické provedení:

Přístroj pro měření odporu vrtání do dřeva:

- Přenosný přístroj (max. 4kg)

- Napájení pomocí baterií s možností dobití

- Vrtačka, vrták – délka minimálně 50 cm, průměr vrtáku min. 1,5 mm max.  3 mm

- Možnost grafického záznamu měření odporu vůči vnikání vrtáku v konkrétním místě průřezu.

- Snímač měření odporu vůči vrtání

- Stabilizace vrtáků

Příslušenství:

- 2x náhradní vrták

- doplňky pro opakované zobrazení grafického záznamu měření

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení